**Инструкция по применению**

**Приготовление состава**

Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 170-180 граммов воды на 1 кг материала Пенекрит, или 1 часть воды на 4 части материала Пенекрит по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью бетономешалки. Вид приготовленной смеси – густой пластилинообразный удобоукладываемый раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор регулярно перемешивать. Повторное добавление воды в раствор не допускается.