**Инструкция по применению**

**Приготовление состава «Пенеплаг»**

Смешать горсть сухой смеси с водой в следующей пропорции: 0,22 гр. воды на 1 кг материала «Пенеплаг» по массе. Оптимальная температура воды составляет +20 ºС. В зависимости от активности течи пропорции могут варьироваться. Если течь сильная, количество добавляемой в смесь воды уменьшить. Вид приготовленного раствора – «сухая земля». Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 1 минут, поскольку раствор очень быстро схватывается.